林口化工原料厂 销售部

    我厂生产的重质碳酸钙是方解石经简单机械加工的产物，它是优良的填充剂和性能改良剂，广泛用于塑料、橡胶、造纸、涂料、饲料、医药、日用化工、玻璃、陶瓷等领域。产品描述：是造纸、塑料、涂料、油漆、橡胶、陶瓷、医药、玻璃、油墨、石油等行业理想的填充原料。一. 化学性能指标： CaCO3 含量：97%-98%之上; 氧化镁（MgO）含量： ≥0.5 %; 铁 （ Fe ） 含量： ≥0.001 %; 吸油量 ML/100g： 34 -50 %; PH (100/L悬浮液)： 8.5--9; 盐酸不溶物 ≤ 0.15 %;二. 物理性能指标： 白度：97%-98%; 比重： 2.72; 比表面积(cm2／g)： 12000－18000; 灼烧减量： ≤ 44.5 %;

主营产品：重质碳酸钙;

主要产品：重质碳酸钙

注册时间：2010-10-19 07:50:41

经营模式：生产型;

注册地址：中国 黑龙江 齐齐哈尔市

企业地址：中国 黑龙江 林口县 林口西街

企业类型：私营独资企业

品牌名称：

企业人数：1

注册资本：1

营业额：1

法人代表：

手机号：

联系人：刘舀卓 先生

邮箱：

文章地址：<https://www.yyzq.team/post/63629.html>