上海灵兰实业有限公司

我公司长年代理销售南非铬矿，其性能可提高汽车刹车片高温摩擦系数稳定性，降低磨耗，显著改善热衰退性，还可用于钢包引流砂及铸造行业。我公司保证质量，不加利润， 直接以矿山价销售， 让利给用户。 非常荣幸和贵公司建立业务关系， 目前我公司铬矿指标如下：

灰黑色矿粉，莫氏硬度5.5，密度5.09g/cm3,熔点1890度，沸点2484度。

Cr2O3 46.5?

FeO 25.95?Al2O3 14.78?

MgO 9.43?

SIO2 0.8?

粒度：30-70目 20-80目 20-100目

100-200目 (可以根据贵公司要求过筛)

200目全通过

325目全通过

我公司加工的铬铁矿粉,从20目到325目,可以满足客户的不同要求,适用于生产汽车刹车片，耐火材料，高性能陶瓷材料，陶瓷玻璃着色剂，摩擦材料，化工以及冶金铸造等。我公司代理的氧化铬含量高，质量稳定，性能优良。如同行厂家采用，我公司可为厂家加工，代办运输。

我公司常年进口该矿, 每月5000吨至10000吨, 供货稳定, 质量保证， 价格优，送货上门，欢迎惠顾。

主营产品：南非铬矿砂

主要产品：铬矿砂 南非铬矿砂 南非铸造级铬矿砂

注册时间：2001-12-05 00:00:00

经营模式：贸易型

注册地址：上海宝山区

企业地址：友谊路

企业类型：私营企业

品牌名称：铸造级铬矿砂

企业人数：1

注册资本：1800

营业额：1

法人代表：李总

手机号：13916761654

联系人：马士武 先生

邮箱：mswylj1984@163.com

文章地址：<https://www.yyzq.team/post/211582.html>