无锡鑫辉创钢业有限公司(无锡鑫辉创钢业有限公司工资如何)

无锡鑫辉创钢业有限公司主营产品:①冷凝管系列:BFe10-1.6-1镍白铜管(铁白铜管)/C70600铜管,BFe30-1-1镍白铜管(铁白铜管)/C71500铜管,HSn70-1锡黄铜管(海军黄铜)/C44300,Hsn70-1B/Hsn70-1AB加硼黄铜管,H68A加砷黄铜管,HAl77-2铝黄铜管/C68700,蒙乃尔400(Ni68Cu28Fe),主要用于电站,海水淡化等热交换器.②紫铜管系:T2/C11000,TP2/C12200,TU1,TU2等,广泛应用于空调,石油化工,热交换器。

1.执行标准：国标 GB/T热交换器用铜合金无缝管；

2.质量：表面清洁光亮光滑;  端口无毛刺 ;\*经过涡流探伤检测  ;

3.状态:光亮退火软态

4.规格:  外径4mm~外径219mm;  壁厚0.35~12mm，长度《12米;

5.加工方法:挤压后冷拉成型

6.特性:铜镍合金在严酷的环境下具有强烈的抗腐蚀能力；

   优点：度；优良的抗腐蚀能力，适当的机加工能力，高抗冲击力

7.应用：铜镍合金管广泛用于电厂凝汽器,海水淡化蒸发器,石化冷却器,冷却器,蒸发器,炼油厂设施,船舶修改改装，海洋工程，管壳式热交换器.海洋空冷器.

 8.材料应用的牌号： C71500, C70600,  B10,B30。

       在当今全球经济一体化背景下，鑫辉创公司自上而下适时的调整结构，优化发展，坚持自主创新，优化自身产能优势，加快适应全球经济模式，在国内同行业坚持路线，为国民经济又快又好发张贡献自己的一臂之力！ 为实现同一个华夏民族的“中国梦”共同尽力，携手前进！

主营产品：铜镍管， B10铜管， C70600铜管， C70600铜镍弯头， C70600铜镍法兰

主要产品：铜镍管， B10铜管， C70600铜管， C70600铜镍弯头， C70600铜镍法兰

注册时间：2014-04-25 00:00:00

经营模式：贸易型

注册地址： 中国 江苏 无锡市

企业地址：新吴区薛典北路82号工业园

企业类型：私营企业

品牌名称：

企业人数：0

注册资本：0

营业额：0

法人代表：

手机号：13373657709

联系人：刘经理

邮箱：965696536@qq.com

文章地址：<https://www.yyzq.team/post/185307.html>